УТВЕРЖДАЮ

Директор  ООО « Метиз-Н»

______________ Е.В. Пинтусов

ОКП 12 7550 5                                                 «      »_____________2009г

СЕТКИ СВАРНЫЕ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ  1275 – 01 – 96285311 – 2009г

Срок введения: с     «_12 _» _сентября __  2009 г.

На срок  до:              «_12_ » __мая__  2013 г.

СОГЛАСОВАНЫ:                                                        РАЗРАБОТАНЫ:

Директор ООО «                 »                 Начальник производственного участка

ООО «Метиз-Н»

______________

« ___ » ___________ 2009 г.                            ________________ А.М. Проханов

« ___ » ___________ 2009 г.

г. Новочеркасск

2008 г.

Настоящие Технические условия распространяются на сетку сварную,  изготавливаемую    из арматурной  проволоки    класса Вр-1   диаметрами от 2,8 до 5,0  мм   и арматуры  класса А400, А400С, А500С и В500С диаметрами 5,8 и  6,0  мм.

Технические   условия   разработаны   в соответствии   с   ГОСТ 8478-81, ГОСТ 14098-91,  ГОСТ 10922-90 и РТМ 393-94 в части сварки и контроля геометрических параметров.

- Основные параметры и размеры

1.1  Сетки изготавливаются в картах с квадратными или прямоугольными ячейками.

1.2  Сетки должны иметь в одном направлении стержни одного диаметра и одного класса прочности.

1.3 В зависимости от диаметров арматурной проволоки и арматуры, размеров карт и  ячеек сетки изготавливаются трех типов:   К – кладочная,  Д –  дорожная и   С – средняя.  Геометрические размеры сетки приведены в Таблице 1 , их обозначения на рисунке 1.

Таблица 1.

| Тип сетки | Номинальный диаметр арматурной проволоки, d, d1 мм | Размеры карты сетки, мм | Расстояние между стержнями (в осях), мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина (b) | длина (L) | продольных (S) | поперечных (S1) |
| К | 2,8; 3,0; 3,8; 4,0 | 380; 510; 1000 | 2000 | 50 | 50 |
| Д | 3,0; 3,8; 4,0; 4,8; 5,0 | 2000 | 3000; 6000 | 100, 150, 200 | 100, 150, 200 |
| С | 5,8; 6,0 | 2000 | 3000; 6000 | 100, 150, 200 | 100, 150, 200 |

Рис. 1  Обозначение параметров сетки.

- 2 -

1.4  Сетка может изготавливаться с размерами, отличающимися  от приведенных в Таблице 1, в соответствии с нормативной или технической документацией заказчика, согласованной с изготовителем.

Размеры выпусков для сетки всех типов следует применять:

- для продольных стержней (а1, а2) от 30 до 200мм кратно 5мм;

-  для поперечных стержней (а):  15, 20, 25 и 30 мм, а так же от 25 до 100мм кратно 25мм.

1.5 Допускается изготовление сетки с другими размерами выпусков продольных и поперечных прутков в соответствии с нормативной или технической документацией заказчика, согласованной с изготовителем в установленном порядке.

1.6   Допустимые предельные отклонения линейных размеров должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-90.

1.7    Стержни в сетках должны быть прямолинейны. Допускаемые отклонения от прямолинейности стержней на всей длине сетки должны быть не более 5 % от размера ячейки.

  - Условное обозначение и маркировка сетки.

Сетки маркируются:

При этом:  числитель – обозначения для продольных стержней;

знаменатель – обозначения для поперечных стержней.

Где:

k       - тип сетки;

d       -  диаметр арматурной проволоки, мм;

f       -  класс арматурной проволоки или арматуры;

s,s1 - размер ячейки, мм;

b      -  ширина сетки;

L      - длина сетки.

1.9 Пример условного обозначения сетки.

Сетка типа К  из арматурной  проволоки Вр-1 диаметром 2,8мм размером 380 х 2000 с ячейкой 50 х 50.

Сетка К   380 х 2000

1.10 Каждая партия сетки должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие качества сетки требованиям настоящих Технических условий, в нём указывается:

- наименование и адрес предприятия изготовителя;

- дату изготовления и номер заказа;

- наименование сетки с указанием её типа и количества в партии;

- штамп технического контроля предприятия изготовителя.

Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за контроль качества продукции на предприятии изготовителе.

– 3 –

2.    Технические требования.

2.1 Для изготовления сетки применяется арматурная проволока класса Вр1 по ГОСТ 6727-80 или по другой нормативной документации (ТС, ТУ и др.), утвержденной в установленном порядке, арматура класса  А400 по ГОСТ 5781-82 и арматура А400С, А500С, В500С по соответствующей нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2 Все сварные крестообразные соединения сетки осуществляются контактно-точечной сваркой. Сварку крестообразных соединений типа К1-Кт по ГОСТ 14098-91 следует выполнять на контактно-точечных машинах, используя режимы сварки, рекомендованные РТМ 393-94.

2.3 Все сваренные крестообразные соединения стержней в сетке должны иметь ненормируемую прочность, требования к сварному соединению определяются согласно ГОСТ 10922-90.

2.4 В сетках, изготовленных из арматурной проволоки класса Вр1 и арматуры класса А400, А400С, А500С и В500С допускается не более одного не сваренного пересечения на 1м2. Два крайних стержня по периметру должны быть сварены во всех пересечениях.

2.5 Для обеспечения ненормируемой прочности отношение величины осадки в крестообразном соединении h к номинальному диаметру стержня dн (по ГОСТ 5781-82) должно быть не менее 0,17.

3.  Правила приемки.

3.1 Приемку сетки производят партиями в соответствии с требованиями нормативной или технической документации и настоящих ТУ.

3.2    Партия должна состоять из сетки одного типа, изготовленной по единым техническим требованиям, и оформлена одним документом о качестве, содержащем:

- наименование и товарный знак предприятия изготовителя;

-  условное обозначение сетки;

-  массу нетто партии;

-  количество карт;

-  результаты проведенных испытаний.

3.3  Для проверки качества сетки в партии отбирают одну пачку сетки, в которой проверяют:

-  ширину и длину карт, величину продольных и поперечных выпусков;

-  шаг продольных и поперечных прутков;

-  прямолинейность продольных и поперечных прутков;

-  наличие не проваров на 3-х картах;

-  величину осадки стержней в трех крестообразных соединениях.

4.       Методы контроля.

  - Кривизну выправленных стержней арматурной проволоки измеряют в месте   наибольшего    просвета от  плоскости металлической линейкой (ГОСТ 427-75) с точностью до 1мм  на участке длиной 1000мм  как среднее арифметическое результатов трех измерений.

4.2    Линейные размеры и их предельные отклонения измеряют металлической линейкой  (ГОСТ 427-75) или рулеткой (ГОСТ 7502-98) с точностью 1,0 мм.

4.3   Методика проведения испытаний для определения прочности сварных крестообразных соединений – по ГОСТ10922-90.

4.4     Величину осадки проволоки в крестообразных соединениях определяют по ГОСТ 14098-91 штангенциркулем с точностью до 0,1мм.

- 4 -

- Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

5.1  Сетки должна поставляться связанными в пакеты. Число карт в пакете и вес пакета устанавливается по соглашению сторон.

5.2  Каждый  пакет  сетки   должен    быть   увязан  мягкой  проволокой. Вязки накладываются  с   двух  сторон, по   длине  пакета,  пропуская   проволоку   через второй  ряд  крайних  ячеек.   Число  вязок с  каждой  стороны  должно быть не менее 2-х. Допускается сетки шириной 380 и 510 мм увязывать одной вязкой с каждой стороны по диагонали.

5.3 К каждому пакету должен быть прикреплено не менее 2-х бирок на которых  указывается:

- наименование и товарный знак предприятия изготовителя;

- условное обозначение сетки согласно п. 1.8 и количество карт в пакете;

- масса пакета, кг (площадь сеток, м2);

- номер партии и дату изготовления;

Бирки должны крепиться с разных сторон.

5.4 Транспортирование и складирование пакетов, должно производиться с соблюдением мер, исключающих появление остаточных деформаций и механических повреждений.

5.5 Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать предусмотренным правилам безопасности.

5.6.    Транспортирование и хранение по ГОСТ 7566-94.

6. Гарантия изготовителя.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие поставляемой сетки требованиям настоящих Технических условий при соблюдении условий транспортировки и хранения.

- 5 -